TEMAT SZ16: Cechy chemiczne i fizyczne łupków kwarcytowych

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - zawartość Al2O3+TiO2 (% wag.), 3 - porowatość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89.52 | 2.15 | 5.24 |  | 41 | 93.18 | 2.51 | 1.40 |
| 2 | 93.98 | 1.24 | 4.47 |  | 42 | 89.32 | 1.07 | 1.11 |
| 3 | 95.11 | 2.41 | 1.38 |  | 43 | 90.65 | 1.54 | 6.40 |
| 4 | 91.30 | 3.21 | 3.33 |  | 44 | 91.49 | 2.96 | 2.22 |
| 5 | 94.28 | 1.65 | 2.28 |  | 45 | 90.43 | 2.96 | 1.13 |
| 6 | 91.08 | 3.65 | 4.40 |  | 46 | 93.12 | 2.64 | 4.44 |
| 7 | 90.40 | 1.88 | 6.65 |  | 47 | 90.64 | 1.35 | 7.74 |
| 8 | 92.15 | 2.40 | 3.36 |  | 48 | 91.45 | 1.28 | 5.48 |
| 9 | 90.66 | 2.47 | 4.95 |  | 49 | 91.70 | 1.54 | 7.32 |
| 10 | 91.91 | 3.00 | 5.55 |  | 50 | 91.82 | 1.26 | 8.11 |
| 11 | 91.64 | 0.95 | 6.16 |  | 51 | 89.15 | 3.40 | 5.40 |
| 12 | 94.20 | 2.85 | 2.21 |  | 52 | 92.64 | 1.72 | 3.36 |
| 13 | 88.41 | 2.15 | 5.28 |  | 53 | 92.35 | 1.85 | 3.18 |
| 14 | 92.74 | 1.75 | 4.93 |  | 54 | 92.40 | 1.19 | 1.08 |
| 15 | 92.10 | 2.33 | 3.37 |  | 55 | 94.60 | 0.78 | 0.56 |
| 16 | 92.00 | 2.74 | 4.46 |  | 56 | 89.30 | 2.41 | 7.74 |
| 17 | 93.21 | 2.24 | 7.32 |  | 57 | 90.54 | 2.07 | 2.27 |
| 18 | 92.98 | 2.21 | 4.45 |  | 58 | 90.72 | 1.66 | 0.90 |
| 19 | 93.54 | 2.82 | 3.35 |  | 59 | 92.14 | 1.36 | 4.32 |
| 20 | 94.19 | 3.25 | 3.16 |  | 60 | 93.08 | 2.32 | 2.12 |
| 21 | 88.54 | 2.20 | 6.16 |  | 61 | 91.66 | 1.29 | 2.85 |
| 22 | 92.65 | 1.78 | 4.46 |  | 62 | 93.13 | 2.17 | 2.04 |
| 23 | 90.32 | 2.35 | 6.17 |  | 63 | 89.05 | 1.90 | 6.65 |
| 24 | 95.47 | 2.64 | 1.66 |  | 64 | 92.24 | 2.54 | 5.13 |
| 25 | 92.34 | 1.55 | 2.39 |  | 65 | 90.08 | 2.32 | 4.02 |
| 26 | 91.77 | 2.32 | 3.48 |  | 66 | 96.22 | 1.26 | 0.95 |
| 27 | 91.22 | 1.96 | 2.93 |  | 67 | 88.45 | 2.18 | 6.21 |
| 28 | 93.13 | 2.04 | 5.49 |  | 68 | 93.13 | 0.98 | 3.05 |
| 29 | 92.50 | 2.56 | 5.16 |  | 69 | 92.47 | 3.36 | 3.10 |
| 30 | 91.65 | 1.44 | 2.04 |  | 70 | 92.00 | 2.10 | 5.48 |
| 31 | 92.92 | 3.00 | 3.35 |  | 71 | 90.60 | 2.80 | 3.32 |
| 32 | 87.22 | 1.96 | 6.61 |  | 72 | 91.92 | 1.25 | 1.05 |
| 33 | 91.45 | 1.64 | 4.48 |  | 73 | 94.03 | 0.49 | 1.11 |
| 34 | 90.72 | 1.77 | 6.65 |  | 74 | 89.55 | 1.64 | 7.78 |
| 35 | 92.64 | 2.51 | 5.49 |  | 75 | 93.22 | 1.92 | 5.24 |
| 36 | 92.33 | 2.51 | 5.93 |  | 76 | 91.10 | 1.90 | 6.30 |
| 37 | 93.45 | 2.07 | 3.50 |  | 77 | 89.66 | 2.32 | 4.32 |
| 38 | 94.94 | 0.96 | 3.17 |  | 78 | 93.05 | 2.65 | 5.19 |
| 39 | 89.15 | 1.61 | 4.43 |  | 79 | 94.14 | 3.00 | 2.85 |
| 40 | 90.64 | 0.56 | 0.57 |  | 80 | 89.20 | 1.21 | 5.04 |