TEMAT SZ17: Skład chemiczny łupków ogniotrwałych

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - zawartość Al2O3 (% wag.), 3 - zawartość Fe2O3 (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.76 | 28.40 | 2.36 |  | 41 | 31.56 | 34.25 | 2.59 |
| 2 | 40.28 | 33.25 | 1.25 |  | 42 | 37.54 | 29.65 | 2.36 |
| 3 | 36.17 | 26.58 | 3.58 |  | 43 | 36.62 | 28.24 | 1.25 |
| 4 | 28.95 | 31.36 | 2.60 |  | 44 | 39.14 | 38.52 | 0.95 |
| 5 | 24.32 | 28.65 | 3.11 |  | 45 | 40.25 | 37.85 | 1.15 |
| 6 | 31.05 | 24.32 | 4.02 |  | 46 | 41.36 | 39.65 | 1.04 |
| 7 | 30.69 | 35.65 | 1.55 |  | 47 | 35.28 | 35.60 | 2.05 |
| 8 | 38.72 | 43.58 | 0.58 |  | 48 | 34.16 | 31.58 | 2.03 |
| 9 | 43.56 | 41.20 | 0.45 |  | 49 | 26.87 | 33.25 | 2.15 |
| 10 | 33.25 | 41.25 | 0.32 |  | 50 | 29.55 | 33.25 | 2.47 |
| 11 | 32.69 | 37.96 | 1.16 |  | 51 | 32.68 | 35.60 | 1.56 |
| 12 | 35.60 | 39.05 | 0.25 |  | 52 | 36.45 | 37.85 | 2.36 |
| 13 | 38.95 | 38.20 | 0.36 |  | 53 | 33.58 | 37.20 | 2.54 |
| 14 | 28.32 | 37.20 | 0.28 |  | 54 | 34.92 | 29.50 | 2.47 |
| 15 | 32.58 | 37.80 | 0.45 |  | 55 | 36.82 | 30.25 | 1.15 |
| 16 | 34.75 | 39.15 | 1.25 |  | 56 | 39.06 | 31.54 | 1.77 |
| 17 | 36.15 | 30.25 | 2.47 |  | 57 | 32.54 | 34.69 | 1.26 |
| 18 | 38.32 | 28.74 | 3.20 |  | 58 | 30.24 | 33.50 | 1.65 |
| 19 | 34.29 | 25.69 | 3.56 |  | 59 | 32.32 | 35.60 | 1.85 |
| 20 | 41.05 | 32.58 | 2.47 |  | 60 | 35.60 | 34.96 | 2.15 |
| 21 | 29.62 | 31.58 | 1.26 |  | 61 | 38.64 | 32.69 | 2.05 |
| 22 | 27.84 | 36.08 | 1.30 |  | 62 | 28.60 | 33.58 | 2.36 |
| 23 | 26.05 | 32.14 | 2.54 |  | 63 | 40.58 | 30.47 | 2.24 |
| 24 | 30.24 | 33.51 | 2.87 |  | 64 | 36.95 | 28.50 | 2.85 |
| 25 | 33.60 | 35.96 | 1.92 |  | 65 | 37.15 | 38.69 | 3.12 |
| 26 | 32.54 | 33.85 | 3.47 |  | 66 | 38.60 | 39.05 | 0.74 |
| 27 | 37.43 | 35.40 | 1.83 |  | 67 | 32.15 | 39.60 | 2.86 |
| 28 | 30.25 | 32.15 | 1.64 |  | 68 | 40.25 | 23.58 | 3.75 |
| 29 | 33.81 | 33.69 | 1.50 |  | 69 | 38.90 | 36.24 | 2.84 |
| 30 | 36.80 | 35.80 | 2.70 |  | 70 | 28.75 | 39.45 | 0.89 |
| 31 | 35.55 | 30.58 | 1.63 |  | 71 | 26.32 | 32.15 | 1.05 |
| 32 | 32.96 | 34.32 | 3.25 |  | 72 | 30.54 | 37.80 | 1.68 |
| 33 | 34.08 | 36.54 | 2.54 |  | 73 | 31.25 | 35.60 | 1.75 |
| 34 | 29.32 | 34.02 | 2.74 |  | 74 | 36.19 | 31.54 | 2.15 |
| 35 | 30.54 | 35.69 | 1.85 |  | 75 | 32.58 | 32.58 | 2.23 |
| 36 | 34.19 | 30.58 | 1.32 |  | 76 | 33.21 | 35.58 | 1.87 |
| 37 | 38.62 | 32.35 | 1.20 |  | 77 | 34.81 | 26.22 | 2.14 |
| 38 | 44.68 | 25.69 | 2.54 |  | 78 | 33.52 | 30.85 | 2.74 |
| 39 | 42.35 | 33.58 | 1.74 |  | 79 | 36.26 | 21.16 | 2.15 |
| 40 | 34.29 | 32.69 | 1.60 |  | 80 | 28.47 | 23.28 | 2.32 |