TEMAT SZ22: Cechy chemiczne i fizyczne wapieni

CECHY: 1 - zawartość CaO (% wag.), 2 - zawartość MgO (% wag.), 3 - nasiąkliwość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.56 | 2.36 | 13.06 |  | 41 | 42.75 | 1.80 | 10.28 |
| 2 | 35.58 | 3.05 | 12.85 |  | 42 | 48.56 | 0.75 | 15.69 |
| 3 | 36.59 | 1.48 | 14.26 |  | 43 | 38.75 | 3.00 | 7.26 |
| 4 | 37.26 | 2.75 | 14.65 |  | 44 | 34.17 | 2.58 | 9.24 |
| 5 | 40.31 | 2.13 | 14.72 |  | 45 | 48.75 | 1.32 | 5.69 |
| 6 | 50.46 | 0.87 | 12.38 |  | 46 | 51.12 | 1.06 | 4.22 |
| 7 | 42.18 | 1.65 | 20.25 |  | 47 | 46.08 | 2.36 | 9.75 |
| 8 | 36.15 | 2.38 | 10.58 |  | 48 | 34.46 | 1.78 | 13.11 |
| 9 | 38.15 | 2.50 | 16.28 |  | 49 | 47.12 | 3.19 | 14.22 |
| 10 | 36.21 | 3.74 | 14.21 |  | 50 | 29.95 | 3.75 | 13.58 |
| 11 | 33.21 | 1.54 | 18.30 |  | 51 | 45.15 | 2.14 | 11.74 |
| 12 | 42.75 | 2.08 | 17.26 |  | 52 | 43.29 | 3.35 | 10.96 |
| 13 | 44.18 | 2.36 | 13.56 |  | 53 | 39.16 | 0.85 | 16.09 |
| 14 | 48.65 | 1.46 | 21.75 |  | 54 | 34.17 | 2.36 | 15.28 |
| 15 | 47.16 | 1.32 | 13.49 |  | 55 | 41.65 | 1.75 | 14.32 |
| 16 | 51.20 | 2.54 | 15.60 |  | 56 | 42.18 | 1.96 | 10.58 |
| 17 | 43.58 | 1.25 | 10.50 |  | 57 | 33.92 | 1.88 | 9.58 |
| 18 | 29.32 | 1.17 | 22.15 |  | 58 | 29.88 | 2.05 | 12.94 |
| 19 | 44.50 | 2.58 | 17.50 |  | 59 | 31.50 | 1.85 | 14.32 |
| 20 | 45.15 | 1.77 | 12.75 |  | 60 | 33.65 | 1.96 | 15.50 |
| 21 | 46.21 | 1.65 | 13.28 |  | 61 | 35.28 | 2.32 | 12.78 |
| 22 | 38.96 | 1.90 | 14.69 |  | 62 | 34.85 | 1.48 | 6.88 |
| 23 | 37.17 | 0.77 | 18.56 |  | 63 | 30.11 | 1.54 | 7.51 |
| 24 | 41.12 | 3.26 | 9.90 |  | 64 | 34.85 | 2.45 | 5.24 |
| 25 | 33.28 | 3.11 | 7.55 |  | 65 | 33.96 | 2.39 | 9.95 |
| 26 | 40.25 | 1.85 | 10.69 |  | 66 | 40.52 | 1.25 | 7.32 |
| 27 | 43.26 | 2.68 | 16.58 |  | 67 | 36.96 | 2.58 | 20.56 |
| 28 | 45.78 | 2.55 | 18.35 |  | 68 | 36.16 | 2.75 | 16.22 |
| 29 | 46.39 | 2.48 | 12.58 |  | 69 | 37.21 | 2.98 | 6.55 |
| 30 | 36.95 | 3.38 | 15.69 |  | 70 | 42.65 | 3.35 | 10.32 |
| 31 | 39.09 | 1.69 | 17.20 |  | 71 | 41.32 | 1.32 | 16.66 |
| 32 | 33.22 | 2.96 | 19.58 |  | 72 | 40.28 | 1.74 | 9.26 |
| 33 | 33.65 | 2.88 | 17.60 |  | 73 | 39.60 | 2.90 | 11.32 |
| 34 | 38.56 | 2.45 | 7.05 |  | 74 | 40.12 | 0.95 | 18.54 |
| 35 | 33.28 | 2.17 | 18.24 |  | 75 | 34.56 | 1.05 | 20.65 |
| 36 | 38.75 | 1.65 | 11.24 |  | 76 | 31.29 | 1.75 | 5.26 |
| 37 | 42.98 | 1.74 | 20.56 |  | 77 | 38.55 | 2.66 | 4.38 |
| 38 | 36.17 | 2.10 | 10.32 |  | 78 | 37.16 | 1.38 | 12.75 |
| 39 | 32.17 | 2.47 | 8.64 |  | 79 | 40.56 | 2.94 | 10.36 |
| 40 | 38.75 | 1.36 | 18.05 |  | 80 | 32.19 | 0.75 | 12.75 |