TEMAT SZ25: Własności fizyczne granitów

CECHY: 1 - nasiąkliwość (%), 2 - wytrzymałość na ściskanie (Mpa), 3 - ścieralność (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.24 | 165 | 1.66 |  | 41 | 0.65 | 168 | 1.65 |
| 2 | 0.32 | 188 | 3.25 |  | 42 | 0.48 | 174 | 3.45 |
| 3 | 0.32 | 125 | 3.15 |  | 43 | 0.32 | 132 | 0.58 |
| 4 | 0.56 | 154 | 3.56 |  | 44 | 0.45 | 128 | 2.36 |
| 5 | 0.41 | 155 | 4.25 |  | 45 | 1.24 | 157 | 2.23 |
| 6 | 0.45 | 155 | 3.40 |  | 46 | 0.25 | 128 | 3.69 |
| 7 | 0.38 | 128 | 4.32 |  | 47 | 1.15 | 147 | 2.54 |
| 8 | 0.32 | 157 | 2.47 |  | 48 | 0.85 | 177 | 2.87 |
| 9 | 0.45 | 146 | 2.65 |  | 49 | 0.45 | 184 | 3.15 |
| 10 | 0.21 | 138 | 3.35 |  | 50 | 0.58 | 121 | 4.32 |
| 11 | 0.42 | 115 | 5.15 |  | 51 | 1.33 | 118 | 1.78 |
| 12 | 0.50 | 169 | 2.25 |  | 52 | 1.24 | 104 | 1.95 |
| 13 | 0.51 | 157 | 3.78 |  | 53 | 0.52 | 205 | 2.25 |
| 14 | 0.32 | 174 | 1.12 |  | 54 | 0.48 | 175 | 2.38 |
| 15 | 0.36 | 181 | 2.14 |  | 55 | 1.05 | 136 | 1.58 |
| 16 | 0.17 | 192 | 2.80 |  | 56 | 0.25 | 148 | 4.15 |
| 17 | 0.16 | 174 | 2.15 |  | 57 | 0.48 | 155 | 5.15 |
| 18 | 0.32 | 185 | 3.04 |  | 58 | 0.65 | 161 | 4.23 |
| 19 | 0.19 | 205 | 2.70 |  | 59 | 0.15 | 148 | 5.38 |
| 20 | 0.26 | 196 | 3.78 |  | 60 | 0.78 | 147 | 5.28 |
| 21 | 0.08 | 150 | 3.45 |  | 61 | 0.65 | 132 | 4.15 |
| 22 | 0.17 | 151 | 3.25 |  | 62 | 0.78 | 169 | 3.38 |
| 23 | 0.68 | 147 | 2.58 |  | 63 | 0.77 | 147 | 4.45 |
| 24 | 0.32 | 125 | 5.65 |  | 64 | 0.60 | 165 | 3.66 |
| 25 | 0.78 | 196 | 4.78 |  | 65 | 0.54 | 198 | 3.75 |
| 26 | 0.65 | 138 | 4.95 |  | 66 | 1.25 | 105 | 3.15 |
| 27 | 0.38 | 92 | 2.69 |  | 67 | 1.08 | 124 | 3.21 |
| 28 | 0.42 | 126 | 3.05 |  | 68 | 0.06 | 181 | 4.38 |
| 29 | 0.51 | 147 | 2.78 |  | 69 | 0.74 | 126 | 1.05 |
| 30 | 0.57 | 146 | 2.85 |  | 70 | 0.32 | 118 | 1.25 |
| 31 | 0.09 | 138 | 3.12 |  | 71 | 1.45 | 146 | 2.58 |
| 32 | 0.08 | 147 | 3.58 |  | 72 | 1.16 | 164 | 3.15 |
| 33 | 0.24 | 154 | 4.15 |  | 73 | 0.36 | 157 | 3.40 |
| 34 | 0.98 | 147 | 2.74 |  | 74 | 0.28 | 132 | 2.80 |
| 35 | 0.32 | 136 | 3.65 |  | 75 | 0.45 | 128 | 1.50 |
| 36 | 0.48 | 132 | 5.06 |  | 76 | 0.11 | 117 | 2.65 |
| 37 | 0.28 | 185 | 4.32 |  | 77 | 0.28 | 156 | 1.99 |
| 38 | 0.65 | 166 | 4.28 |  | 78 | 0.65 | 138 | 2.23 |
| 39 | 0.85 | 169 | 1.95 |  | 79 | 0.28 | 141 | 2.54 |
| 40 | 1.05 | 160 | 1.47 |  | 80 | 0.16 | 172 | 3.68 |