TEMAT SZ28: Własności fizyczne diatomitów

CECHY: 1 - gęstość pozorna (g/cm3), 2 - nasiąkliwość (%), 3 - porowatość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.11 | 21.32 | 24.15 |  | 41 | 0.94 | 22.85 | 28.32 |
| 2 | 1.02 | 27.15 | 28.96 |  | 42 | 1.24 | 23.32 | 24.17 |
| 3 | 0.95 | 34.38 | 37.15 |  | 43 | 1.12 | 30.72 | 25.55 |
| 4 | 1.02 | 25.60 | 32.34 |  | 44 | 1.05 | 27.48 | 42.60 |
| 5 | 1.15 | 25.15 | 33.58 |  | 45 | 0.96 | 28.65 | 42.58 |
| 6 | 0.98 | 28.54 | 40.26 |  | 46 | 0.93 | 29.16 | 38.96 |
| 7 | 1.45 | 20.65 | 32.54 |  | 47 | 1.04 | 30.32 | 33.60 |
| 8 | 0.88 | 24.32 | 38.96 |  | 48 | 1.14 | 24.58 | 34.17 |
| 9 | 1.23 | 23.15 | 33.56 |  | 49 | 1.02 | 36.00 | 40.22 |
| 10 | 1.05 | 25.65 | 33.00 |  | 50 | 1.15 | 37.10 | 33.54 |
| 11 | 1.25 | 22.48 | 23.74 |  | 51 | 1.01 | 24.51 | 37.58 |
| 12 | 1.04 | 27.58 | 32.56 |  | 52 | 1.21 | 28.60 | 36.24 |
| 13 | 1.00 | 28.32 | 33.79 |  | 53 | 1.32 | 29.90 | 33.52 |
| 14 | 0.96 | 30.51 | 34.60 |  | 54 | 0.84 | 29.54 | 34.11 |
| 15 | 1.02 | 29.17 | 30.85 |  | 55 | 1.14 | 30.12 | 33.28 |
| 16 | 1.12 | 26.59 | 35.25 |  | 56 | 1.12 | 27.45 | 30.21 |
| 17 | 0.97 | 28.71 | 33.28 |  | 57 | 1.25 | 29.54 | 33.69 |
| 18 | 1.26 | 25.48 | 26.75 |  | 58 | 1.32 | 29.10 | 31.50 |
| 19 | 1.05 | 33.75 | 28.16 |  | 59 | 1.28 | 31.17 | 22.65 |
| 20 | 0.86 | 32.15 | 34.15 |  | 60 | 1.18 | 33.28 | 26.58 |
| 21 | 0.91 | 28.52 | 31.60 |  | 61 | 1.06 | 25.10 | 22.55 |
| 22 | 1.24 | 28.26 | 32.87 |  | 62 | 1.05 | 27.16 | 34.72 |
| 23 | 1.45 | 23.19 | 25.11 |  | 63 | 1.01 | 32.78 | 27.52 |
| 24 | 1.36 | 30.12 | 34.28 |  | 64 | 1.10 | 29.20 | 26.71 |
| 25 | 0.95 | 31.56 | 35.74 |  | 65 | 0.92 | 27.96 | 28.92 |
| 26 | 0.85 | 36.48 | 31.92 |  | 66 | 1.20 | 28.24 | 29.50 |
| 27 | 1.06 | 28.45 | 35.45 |  | 67 | 1.02 | 29.32 | 29.46 |
| 28 | 0.96 | 34.56 | 41.32 |  | 68 | 0.97 | 25.10 | 33.60 |
| 29 | 1.02 | 30.54 | 40.26 |  | 69 | 0.98 | 26.58 | 30.54 |
| 30 | 1.01 | 27.16 | 31.75 |  | 70 | 1.07 | 24.92 | 23.48 |
| 31 | 0.97 | 24.26 | 38.45 |  | 71 | 1.02 | 25.85 | 30.69 |
| 32 | 1.05 | 29.85 | 32.68 |  | 72 | 0.95 | 29.16 | 29.58 |
| 33 | 1.25 | 29.00 | 33.87 |  | 73 | 1.10 | 33.29 | 31.78 |
| 34 | 1.00 | 32.75 | 38.59 |  | 74 | 1.10 | 34.58 | 32.68 |
| 35 | 1.25 | 33.45 | 37.42 |  | 75 | 1.20 | 27.11 | 35.15 |
| 36 | 1.12 | 31.74 | 31.55 |  | 76 | 1.24 | 28.65 | 34.85 |
| 37 | 1.14 | 30.65 | 33.28 |  | 77 | 0.98 | 27.40 | 29.65 |
| 38 | 1.32 | 27.48 | 29.31 |  | 78 | 1.15 | 26.52 | 34.25 |
| 39 | 0.98 | 39.72 | 37.50 |  | 79 | 0.95 | 30.45 | 24.78 |
| 40 | 0.96 | 29.74 | 34.52 |  | 80 | 1.05 | 31.17 | 36.92 |