TEMAT SZ30: Cechy chemiczne i fizyczne wapieni

CECHY: 1 - zawartość CaO (% wag.), 2 - gęstość pozorna (g/cm3), 3 - nasiąkliwość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52.15 | 2.15 | 5.24 |  | 41 | 51.52 | 2.28 | 6.54 |
| 2 | 53.33 | 2.50 | 2.26 |  | 42 | 52.47 | 2.16 | 6.21 |
| 3 | 54.50 | 2.36 | 4.17 |  | 43 | 53.33 | 2.35 | 7.58 |
| 4 | 55.26 | 2.47 | 3.56 |  | 44 | 49.32 | 2.10 | 4.32 |
| 5 | 48.75 | 1.87 | 6.21 |  | 45 | 48.51 | 2.20 | 5.15 |
| 6 | 52.16 | 2.13 | 5.96 |  | 46 | 52.38 | 2.33 | 5.87 |
| 7 | 54.38 | 2.28 | 3.74 |  | 47 | 52.17 | 2.26 | 6.58 |
| 8 | 51.16 | 2.15 | 6.31 |  | 48 | 49.05 | 2.05 | 6.65 |
| 9 | 54.02 | 2.47 | 1.58 |  | 49 | 48.60 | 2.00 | 8.15 |
| 10 | 49.02 | 2.11 | 5.96 |  | 50 | 51.78 | 2.25 | 6.92 |
| 11 | 48.25 | 1.75 | 4.74 |  | 51 | 50.65 | 2.22 | 5.55 |
| 12 | 52.85 | 2.38 | 3.85 |  | 52 | 48.65 | 2.16 | 5.50 |
| 13 | 50.24 | 2.15 | 5.21 |  | 53 | 46.38 | 1.78 | 7.50 |
| 14 | 49.17 | 1.87 | 7.45 |  | 54 | 49.32 | 1.93 | 2.48 |
| 15 | 51.16 | 2.14 | 3.58 |  | 55 | 49.26 | 2.12 | 8.14 |
| 16 | 49.60 | 1.85 | 5.85 |  | 56 | 51.24 | 2.23 | 7.55 |
| 17 | 52.62 | 2.34 | 2.75 |  | 57 | 50.28 | 1.95 | 8.32 |
| 18 | 51.43 | 2.06 | 3.84 |  | 58 | 49.38 | 1.85 | 8.31 |
| 19 | 52.96 | 2.05 | 3.35 |  | 59 | 46.16 | 1.85 | 7.32 |
| 20 | 50.58 | 2.25 | 10.65 |  | 60 | 51.23 | 2.33 | 2.14 |
| 21 | 52.33 | 2.34 | 6.50 |  | 61 | 51.24 | 2.23 | 5.69 |
| 22 | 55.02 | 2.46 | 7.40 |  | 62 | 49.8 | 1.84 | 5.69 |
| 23 | 50.69 | 2.13 | 7.23 |  | 63 | 53.24 | 2.26 | 6.55 |
| 24 | 49.45 | 2.00 | 9.99 |  | 64 | 50.70 | 2.08 | 3.25 |
| 25 | 53.15 | 2.30 | 7.66 |  | 65 | 49.87 | 1.80 | 8.65 |
| 26 | 48.74 | 2.14 | 6.58 |  | 66 | 50.21 | 1.96 | 6.05 |
| 27 | 51.17 | 2.05 | 5.85 |  | 67 | 50.85 | 2.24 | 7.17 |
| 28 | 52.36 | 2.24 | 4.65 |  | 68 | 51.85 | 2.08 | 5.69 |
| 29 | 50.38 | 2.25 | 7.05 |  | 69 | 49.24 | 1.99 | 6.66 |
| 30 | 51.28 | 2.36 | 8.26 |  | 70 | 52.16 | 2.28 | 8.32 |
| 31 | 52.85 | 2.28 | 7.54 |  | 71 | 51.08 | 2.05 | 8.05 |
| 32 | 48.75 | 1.85 | 9.65 |  | 72 | 51.24 | 2.15 | 8.25 |
| 33 | 49.12 | 1.79 | 6.47 |  | 73 | 48.32 | 2.21 | 6.51 |
| 34 | 51.33 | 2.24 | 6.15 |  | 74 | 47.47 | 1.95 | 4.32 |
| 35 | 52.17 | 2.50 | 6.80 |  | 75 | 48.13 | 1.96 | 13.65 |
| 36 | 50.28 | 1.87 | 5.87 |  | 76 | 50.24 | 1.98 | 6.47 |
| 37 | 50.21 | 1.96 | 6.32 |  | 77 | 48.45 | 1.95 | 10.25 |
| 38 | 51.55 | 2.47 | 10.25 |  | 78 | 49.63 | 1.97 | 10.66 |
| 39 | 48.37 | 1.96 | 11.58 |  | 79 | 53.69 | 2.16 | 2.35 |
| 40 | 50.55 | 2.14 | 8.32 |  | 80 | 54.58 | 2.32 | 4.15 |