TEMAT SZ32: Własności fizyczne piaskowców

CECHY: 1 - gęstość pozorna (g/cm3), 2 - porowatość (%), 3 - nasiąkliwość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.43 | 3.36 | 1.56 |  | 41 | 2.59 | 9.12 | 1.74 |
| 2 | 2.55 | 4.29 | 1.47 |  | 42 | 2.43 | 7.58 | 2.65 |
| 3 | 2.51 | 5.68 | 1.96 |  | 43 | 2.47 | 11.22 | 2.36 |
| 4 | 2.65 | 6.74 | 1.48 |  | 44 | 2.58 | 8.65 | 0.98 |
| 5 | 2.47 | 5.85 | 1.85 |  | 45 | 2.45 | 7.12 | 1.33 |
| 6 | 2.51 | 6.16 | 1.87 |  | 46 | 2.42 | 10.25 | 2.65 |
| 7 | 2.62 | 5.14 | 2.15 |  | 47 | 2.51 | 6.55 | 2.58 |
| 8 | 2.62 | 4.75 | 0.56 |  | 48 | 2.54 | 6.16 | 3.05 |
| 9 | 2.58 | 6.32 | 1.77 |  | 49 | 2.58 | 6.47 | 1.24 |
| 10 | 2.59 | 2.56 | 1.05 |  | 50 | 2.53 | 8.32 | 1.05 |
| 11 | 2.60 | 3.18 | 1.24 |  | 51 | 2.52 | 5.69 | 1.28 |
| 12 | 2.62 | 4.58 | 0.65 |  | 52 | 2.50 | 6.24 | 1.14 |
| 13 | 2.34 | 6.95 | 0.98 |  | 53 | 2.41 | 10.24 | 2.12 |
| 14 | 2.33 | 7.45 | 1.35 |  | 54 | 2.56 | 7.74 | 0.18 |
| 15 | 2.41 | 2.36 | 0.74 |  | 55 | 2.52 | 8.12 | 1.55 |
| 16 | 2.65 | 4.12 | 1.05 |  | 56 | 2.38 | 5.50 | 1.78 |
| 17 | 2.38 | 5.69 | 1.15 |  | 57 | 2.60 | 5.40 | 1.58 |
| 18 | 2.42 | 1.58 | 1.47 |  | 58 | 2.46 | 5.21 | 0.24 |
| 19 | 2.56 | 3.32 | 1.26 |  | 59 | 2.38 | 6.32 | 1.35 |
| 20 | 2.51 | 11.24 | 2.58 |  | 60 | 2.34 | 3.69 | 1.65 |
| 21 | 2.54 | 5.69 | 0.54 |  | 61 | 2.33 | 2.47 | 1.48 |
| 22 | 2.47 | 6.58 | 1.74 |  | 62 | 2.56 | 9.54 | 2.03 |
| 23 | 2.46 | 6.75 | 0.85 |  | 63 | 2.50 | 8.23 | 0.65 |
| 24 | 2.38 | 8.32 | 1.62 |  | 64 | 2.51 | 6.35 | 0.65 |
| 25 | 2.58 | 7.56 | 1.25 |  | 65 | 2.58 | 9.65 | 1.02 |
| 26 | 2.52 | 7.80 | 1.58 |  | 66 | 2.47 | 3.11 | 1.95 |
| 27 | 2.50 | 8.21 | 1.74 |  | 67 | 2.40 | 5.23 | 0.88 |
| 28 | 2.40 | 7.36 | 1.69 |  | 68 | 2.40 | 6.25 | 1.45 |
| 29 | 2.40 | 7.25 | 1.85 |  | 69 | 2.64 | 9.32 | 3.04 |
| 30 | 2.48 | 9.34 | 1.33 |  | 70 | 2.51 | 3.28 | 1.14 |
| 31 | 2.47 | 6.58 | 1.25 |  | 71 | 2.48 | 4.65 | 2.05 |
| 32 | 2.55 | 7.41 | 1.15 |  | 72 | 2.49 | 4.71 | 1.08 |
| 33 | 2.62 | 7.70 | 2.36 |  | 73 | 2.53 | 3.58 | 1.23 |
| 34 | 2.34 | 10.23 | 2.54 |  | 74 | 2.52 | 6.56 | 0.98 |
| 35 | 2.55 | 1.58 | 0.75 |  | 75 | 2.41 | 3.58 | 1.54 |
| 36 | 2.52 | 4.58 | 0.69 |  | 76 | 2.38 | 5.22 | 1.42 |
| 37 | 2.50 | 10.56 | 1.92 |  | 77 | 2.35 | 4.30 | 0.36 |
| 38 | 2.38 | 6.98 | 2.31 |  | 78 | 2.48 | 1.25 | 1.25 |
| 39 | 2.45 | 8.45 | 0.48 |  | 79 | 2.42 | 2.58 | 1.14 |
| 40 | 2.43 | 8.72 | 0.36 |  | 80 | 2.41 | 2.47 | 1.48 |