TEMAT SZ34: Skład chemiczny łupków ogniotrwałych

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - zawartość Al2O3 (% wag.), 3 - zawartość Fe2O3 (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33.15 | 32.58 | 2.05 |  | 41 | 35.69 | 31.54 | 1.24 |
| 2 | 38.75 | 29.74 | 1.47 |  | 42 | 38.74 | 31.17 | 1.32 |
| 3 | 32.96 | 33.15 | 2.32 |  | 43 | 37.55 | 33.68 | 1.47 |
| 4 | 26.58 | 38.36 | 1.58 |  | 44 | 36.98 | 32.55 | 1.85 |
| 5 | 29.52 | 35.51 | 0.87 |  | 45 | 39.51 | 34.32 | 2.12 |
| 6 | 33.96 | 32.49 | 2.45 |  | 46 | 34.22 | 35.74 | 2.54 |
| 7 | 35.84 | 33.81 | 3.35 |  | 47 | 35.80 | 36.32 | 2.69 |
| 8 | 41.12 | 27.32 | 3.11 |  | 48 | 32.35 | 37.14 | 2.05 |
| 9 | 43.25 | 26.58 | 1.58 |  | 49 | 34.74 | 32.65 | 2.47 |
| 10 | 38.75 | 30.59 | 1.25 |  | 50 | 30.65 | 34.87 | 1.36 |
| 11 | 34.96 | 33.28 | 1.60 |  | 51 | 34.92 | 33.02 | 2.85 |
| 12 | 36.58 | 34.45 | 1.74 |  | 52 | 33.85 | 32.48 | 1.05 |
| 13 | 35.20 | 33.60 | 1.21 |  | 53 | 36.16 | 29.64 | 1.06 |
| 14 | 34.78 | 32.78 | 2.05 |  | 54 | 34.21 | 28.17 | 0.45 |
| 15 | 33.94 | 35.26 | 0.85 |  | 55 | 32.35 | 30.47 | 0.48 |
| 16 | 32.54 | 38.32 | 1.65 |  | 56 | 44.38 | 29.54 | 1.65 |
| 17 | 38.41 | 34.15 | 2.36 |  | 57 | 40.25 | 28.50 | 1.72 |
| 18 | 31.20 | 39.21 | 3.47 |  | 58 | 41.12 | 27.36 | 2.05 |
| 19 | 25.25 | 38.75 | 2.45 |  | 59 | 30.60 | 28.76 | 2.15 |
| 20 | 43.28 | 27.05 | 2.04 |  | 60 | 31.25 | 29.32 | 2.48 |
| 21 | 35.87 | 26.48 | 1.25 |  | 61 | 38.74 | 25.27 | 2.26 |
| 22 | 36.16 | 27.52 | 2.26 |  | 62 | 29.32 | 38.54 | 2.34 |
| 23 | 33.87 | 26.63 | 1.84 |  | 63 | 28.17 | 33.69 | 2.05 |
| 24 | 29.17 | 32.98 | 2.64 |  | 64 | 32.05 | 37.45 | 2.01 |
| 25 | 26.84 | 35.60 | 3.14 |  | 65 | 31.47 | 35.29 | 1.54 |
| 26 | 27.32 | 36.29 | 2.05 |  | 66 | 33.87 | 32.47 | 2.87 |
| 27 | 30.54 | 37.11 | 1.04 |  | 67 | 36.95 | 33.55 | 1.65 |
| 28 | 38.21 | 28.64 | 1.58 |  | 68 | 34.25 | 32.40 | 2.32 |
| 29 | 36.54 | 25.32 | 1.95 |  | 69 | 37.20 | 28.65 | 2.87 |
| 30 | 37.17 | 30.24 | 1.60 |  | 70 | 35.64 | 29.32 | 3.26 |
| 31 | 33.52 | 32.50 | 0.87 |  | 71 | 31.02 | 32.47 | 1.68 |
| 32 | 29.50 | 37.69 | 0.45 |  | 72 | 34.33 | 33.55 | 2.45 |
| 33 | 27.45 | 35.72 | 0.32 |  | 73 | 35.69 | 34.10 | 1.02 |
| 34 | 25.83 | 36.88 | 0.58 |  | 74 | 37.48 | 30.54 | 1.15 |
| 35 | 24.96 | 39.47 | 1.65 |  | 75 | 35.26 | 30.89 | 2.65 |
| 36 | 29.32 | 37.42 | 3.78 |  | 76 | 31.21 | 29.15 | 2.88 |
| 37 | 30.35 | 33.58 | 3.65 |  | 77 | 34.25 | 31.50 | 2.95 |
| 38 | 31.12 | 32.17 | 2.47 |  | 78 | 28.74 | 37.48 | 3.05 |
| 39 | 30.87 | 34.05 | 1.58 |  | 79 | 29.36 | 36.54 | 3.21 |
| 40 | 40.24 | 29.52 | 1.60 |  | 80 | 28.15 | 37.92 | 2.47 |