TEMAT SZ37: Skład chemiczny dolomitów

CECHY: 1 - zawartość MgO (% wag.), 2 - zawartość Fe2O3 (% wag.), 3 - zawartość SiO2 (% wag.)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.28 | 1.15 | 2.36 |  | 41 | 21.17 | 1.47 | 4.12 |
| 2 | 14.55 | 0.36 | 4.15 |  | 42 | 24.17 | 1.12 | 3.69 |
| 3 | 26.32 | 1.30 | 1.47 |  | 43 | 23.36 | 1.01 | 5.15 |
| 4 | 14.26 | 0.36 | 6.58 |  | 44 | 17.22 | 0.85 | 3.15 |
| 5 | 15.11 | 0.65 | 1.32 |  | 45 | 15.11 | 0.74 | 4.2 |
| 6 | 23.28 | 1.45 | 0.58 |  | 46 | 13.36 | 0.04 | 6.02 |
| 7 | 14.57 | 0.14 | 1.55 |  | 47 | 21.05 | 0.23 | 2.38 |
| 8 | 12.06 | 1.25 | 4.02 |  | 48 | 20.98 | 1.05 | 1.55 |
| 9 | 20.56 | 1.58 | 3.28 |  | 49 | 17.63 | 1.11 | 5.31 |
| 10 | 21.52 | 1.45 | 1.49 |  | 50 | 18.36 | 0.84 | 6.32 |
| 11 | 18.36 | 0.09 | 2.75 |  | 51 | 14.22 | 0.56 | 3.75 |
| 12 | 17.45 | 0.85 | 6.15 |  | 52 | 19.65 | 1.21 | 3.38 |
| 13 | 23.65 | 1.15 | 4.87 |  | 53 | 29.62 | 1.83 | 0.78 |
| 14 | 19.54 | 1.87 | 1.32 |  | 54 | 28.11 | 2.12 | 3.34 |
| 15 | 18.55 | 1.45 | 1.10 |  | 55 | 23.50 | 0.25 | 3.95 |
| 16 | 16.50 | 0.92 | 5.62 |  | 56 | 21.36 | 0.56 | 3.58 |
| 17 | 24.58 | 1.63 | 3.06 |  | 57 | 23.58 | 1.14 | 5.28 |
| 18 | 14.30 | 0.65 | 3.15 |  | 58 | 19.23 | 0.48 | 3.58 |
| 19 | 18.65 | 0.74 | 2.96 |  | 59 | 24.18 | 1.54 | 4.59 |
| 20 | 20.56 | 0.84 | 2.15 |  | 60 | 27.15 | 1.17 | 3.47 |
| 21 | 25.85 | 1.58 | 3.58 |  | 61 | 19.65 | 1.05 | 5.62 |
| 22 | 24.17 | 1.06 | 0.06 |  | 62 | 18.07 | 0.64 | 5.58 |
| 23 | 27.27 | 1.32 | 3.58 |  | 63 | 20.65 | 0.74 | 4.59 |
| 24 | 12.36 | 0.01 | 2.48 |  | 64 | 21.21 | 1.02 | 3.47 |
| 25 | 20.36 | 0.84 | 3.65 |  | 65 | 27.05 | 1.58 | 3.58 |
| 26 | 21.56 | 0.80 | 2.80 |  | 66 | 26.18 | 1.82 | 3.32 |
| 27 | 14.85 | 0.95 | 3.58 |  | 67 | 19.36 | 0.78 | 4.11 |
| 28 | 16.95 | 1.05 | 4.06 |  | 68 | 19.85 | 0.65 | 4.55 |
| 29 | 17.45 | 1.11 | 4.75 |  | 69 | 27.45 | 0.98 | 4.98 |
| 30 | 16.58 | 1.14 | 4.02 |  | 70 | 23.11 | 0.99 | 5.23 |
| 31 | 20.85 | 1.26 | 2.75 |  | 71 | 24.12 | 0.32 | 5.58 |
| 32 | 29.32 | 2.08 | 3.15 |  | 72 | 25.15 | 1.65 | 3.47 |
| 33 | 21.56 | 1.05 | 3.36 |  | 73 | 26.85 | 1.65 | 3.85 |
| 34 | 23.28 | 1.32 | 2.55 |  | 74 | 27.17 | 1.52 | 3.21 |
| 35 | 24.11 | 1.36 | 3.49 |  | 75 | 22.36 | 0.93 | 3.95 |
| 36 | 22.56 | 0.96 | 3.78 |  | 76 | 24.11 | 1.76 | 2.26 |
| 37 | 24.12 | 1.15 | 0.12 |  | 77 | 18.47 | 0.32 | 2.15 |
| 38 | 18.36 | 0.85 | 1.56 |  | 78 | 18.36 | 1.06 | 2.28 |
| 39 | 19.21 | 1.15 | 2.59 |  | 79 | 17.20 | 0.45 | 3.36 |
| 40 | 20.87 | 1.23 | 3.58 |  | 80 | 15.06 | 0.12 | 2.69 |