TEMAT SZ45: Własności fizyczne diatomitów

CECHY: 1 - gęstość pozorna (g/cm3), 2 - nasiąkliwość (%), 3 - porowatość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 25.11 | 26.58 |  | 41 | 1.06 | 26.58 | 29.32 |
| 2 | 1.15 | 24.58 | 25.60 |  | 42 | 1.04 | 24.92 | 26.58 |
| 3 | 1.23 | 26.92 | 22.17 |  | 43 | 0.89 | 32.36 | 27.43 |
| 4 | 1.14 | 31.42 | 29.36 |  | 44 | 0.90 | 33.58 | 31.50 |
| 5 | 1.25 | 30.35 | 25.58 |  | 45 | 1.15 | 34.11 | 19.46 |
| 6 | 1.04 | 28.65 | 31.42 |  | 46 | 1.02 | 29.65 | 32.48 |
| 7 | 1.02 | 27.16 | 21.36 |  | 47 | 1.05 | 28.17 | 30.35 |
| 8 | 1.05 | 25.88 | 26.39 |  | 48 | 1.32 | 26.59 | 28.17 |
| 9 | 1.02 | 24.19 | 27.52 |  | 49 | 1.26 | 27.14 | 24.56 |
| 10 | 1.10 | 23.54 | 35.74 |  | 50 | 1.30 | 26.82 | 26.66 |
| 11 | 1.00 | 35.84 | 29.17 |  | 51 | 1.26 | 29.36 | 23.70 |
| 12 | 1.05 | 20.58 | 29.45 |  | 52 | 1.24 | 21.58 | 26.00 |
| 13 | 1.26 | 30.65 | 28.96 |  | 53 | 0.95 | 32.56 | 24.58 |
| 14 | 1.38 | 30.45 | 36.10 |  | 54 | 1.28 | 26.15 | 22.51 |
| 15 | 1.25 | 26.95 | 31.54 |  | 55 | 1.20 | 32.74 | 22.96 |
| 16 | 1.16 | 19.57 | 32.32 |  | 56 | 1.19 | 31.69 | 23.42 |
| 17 | 1.38 | 26.98 | 19.65 |  | 57 | 1.32 | 29.85 | 24.17 |
| 18 | 1.27 | 34.62 | 31.32 |  | 58 | 1.26 | 24.32 | 28.59 |
| 19 | 1.42 | 24.75 | 29.75 |  | 59 | 1.38 | 29.84 | 21.40 |
| 20 | 1.15 | 25.84 | 28.48 |  | 60 | 1.17 | 28.52 | 30.56 |
| 21 | 1.25 | 22.65 | 25.97 |  | 61 | 1.42 | 26.11 | 34.78 |
| 22 | 1.43 | 31.25 | 23.58 |  | 62 | 1.35 | 32.47 | 33.92 |
| 23 | 1.26 | 30.48 | 26.44 |  | 63 | 1.05 | 35.15 | 34.10 |
| 24 | 1.18 | 24.75 | 22.48 |  | 64 | 1.06 | 25.98 | 31.36 |
| 25 | 0.95 | 32.56 | 32.75 |  | 65 | 1.04 | 26.98 | 32.85 |
| 26 | 1.13 | 25.84 | 30.69 |  | 66 | 1.17 | 28.32 | 33.69 |
| 27 | 1.52 | 23.28 | 21.83 |  | 67 | 0.97 | 33.50 | 34.70 |
| 28 | 1.02 | 25.17 | 24.19 |  | 68 | 1.02 | 30.35 | 33.26 |
| 29 | 1.05 | 28.42 | 27.32 |  | 69 | 1.03 | 29.17 | 35.15 |
| 30 | 1.17 | 29.15 | 28.69 |  | 70 | 1.21 | 30.65 | 28.74 |
| 31 | 1.02 | 30.56 | 26.55 |  | 71 | 1.15 | 31.58 | 23.92 |
| 32 | 1.19 | 31.33 | 26.34 |  | 72 | 1.36 | 35.47 | 28.73 |
| 33 | 1.24 | 28.48 | 24.56 |  | 73 | 1.15 | 33.32 | 22.96 |
| 34 | 1.08 | 29.52 | 29.22 |  | 74 | 1.28 | 31.75 | 22.51 |
| 35 | 0.98 | 26.11 | 34.75 |  | 75 | 1.06 | 29.48 | 27.83 |
| 36 | 1.00 | 28.38 | 33.58 |  | 76 | 1.14 | 27.16 | 26.26 |
| 37 | 0.88 | 37.14 | 32.21 |  | 77 | 1.28 | 26.85 | 29.58 |
| 38 | 1.13 | 31.17 | 25.19 |  | 78 | 1.41 | 24.73 | 33.48 |
| 39 | 1.25 | 32.69 | 27.65 |  | 79 | 1.32 | 29.65 | 31.50 |
| 40 | 1.20 | 33.58 | 28.11 |  | 80 | 1.57 | 28.15 | 17.75 |