TEMAT SZ46: Własności fizyczne piaskowców

CECHY: 1 - gęstość pozorna (g/cm3), 2 - porowatość (%), 3 - nasiąkliwość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.51 | 5.69 | 2.47 |  | 41 | 2.41 | 0.32 | 2.26 |
| 2 | 2.48 | 3.48 | 2.56 |  | 42 | 2.42 | 6.21 | 2.17 |
| 3 | 2.36 | 6.25 | 3.05 |  | 43 | 2.38 | 4.38 | 2.36 |
| 4 | 2.34 | 5.55 | 2.35 |  | 44 | 2.46 | 7.70 | 2.47 |
| 5 | 2.55 | 1.58 | 0.65 |  | 45 | 2.33 | 3.28 | 2.28 |
| 6 | 2.68 | 3.33 | 1.32 |  | 46 | 2.54 | 6.90 | 2.54 |
| 7 | 2.60 | 3.58 | 2.47 |  | 47 | 2.49 | 5.46 | 2.25 |
| 8 | 2.68 | 10.56 | 3.12 |  | 48 | 2.51 | 7.15 | 2.74 |
| 9 | 2.47 | 6.28 | 2.81 |  | 49 | 2.62 | 7.87 | 1.90 |
| 10 | 2.48 | 7.54 | 2.77 |  | 50 | 2.61 | 6.50 | 0.46 |
| 11 | 2.53 | 7.20 | 2.85 |  | 51 | 2.50 | 8.32 | 2.33 |
| 12 | 2.38 | 5.20 | 1.65 |  | 52 | 2.50 | 3.58 | 0.87 |
| 13 | 2.47 | 3.47 | 0.65 |  | 53 | 2.59 | 4.56 | 1.05 |
| 14 | 2.56 | 6.19 | 1.48 |  | 54 | 2.58 | 6.54 | 2.14 |
| 15 | 2.49 | 8.36 | 0.58 |  | 55 | 2.58 | 6.51 | 1.82 |
| 16 | 2.61 | 4.58 | 0.77 |  | 56 | 2.55 | 9.39 | 2.06 |
| 17 | 2.54 | 9.15 | 1.98 |  | 57 | 2.56 | 6.40 | 1.15 |
| 18 | 2.62 | 10.47 | 2.65 |  | 58 | 2.37 | 8.72 | 1.88 |
| 19 | 2.42 | 11.20 | 2.74 |  | 59 | 2.42 | 7.28 | 1.80 |
| 20 | 2.41 | 8.47 | 2.24 |  | 60 | 2.39 | 9.66 | 2.14 |
| 21 | 2.45 | 8.57 | 1.25 |  | 61 | 2.49 | 6.48 | 1.65 |
| 22 | 2.44 | 6.81 | 3.28 |  | 62 | 2.50 | 6.34 | 1.58 |
| 23 | 2.54 | 2.71 | 1.58 |  | 63 | 2.58 | 7.62 | 1.24 |
| 24 | 2.61 | 5.03 | 0.34 |  | 64 | 2.56 | 10.36 | 1.47 |
| 25 | 2.58 | 8.32 | 1.75 |  | 65 | 2.42 | 2.69 | 1.65 |
| 26 | 2.51 | 4.58 | 2.63 |  | 66 | 2.38 | 3.75 | 1.32 |
| 27 | 2.48 | 2.64 | 0.85 |  | 67 | 2.51 | 5.15 | 1.58 |
| 28 | 2.47 | 5.48 | 1.74 |  | 68 | 2.47 | 5.87 | 1.98 |
| 29 | 2.42 | 7.15 | 1.65 |  | 69 | 2.52 | 4.28 | 1.77 |
| 30 | 2.50 | 6.24 | 1.91 |  | 70 | 2.42 | 7.35 | 1.78 |
| 31 | 2.34 | 4.18 | 1.25 |  | 71 | 2.50 | 1.58 | 1.82 |
| 32 | 2.54 | 1.17 | 1.40 |  | 72 | 2.60 | 5.51 | 2.05 |
| 33 | 2.51 | 6.66 | 2.81 |  | 73 | 2.40 | 6.47 | 2.17 |
| 34 | 2.56 | 9.36 | 2.36 |  | 74 | 2.37 | 9.74 | 2.06 |
| 35 | 2.48 | 9.26 | 2.58 |  | 75 | 2.40 | 12.58 | 2.24 |
| 36 | 2.39 | 2.36 | 1.20 |  | 76 | 2.47 | 7.52 | 1.83 |
| 37 | 2.57 | 4.85 | 1.05 |  | 77 | 2.33 | 8.54 | 2.36 |
| 38 | 2.38 | 3.58 | 1.74 |  | 78 | 2.38 | 9.52 | 1.96 |
| 39 | 2.48 | 4.15 | 1.58 |  | 79 | 2.34 | 8.41 | 2.15 |
| 40 | 2.36 | 4.28 | 2.15 |  | 80 | 2.45 | 9.57 | 2.24 |