TEMAT SZ47: Własności fizyczne wapieni

CECHY: 1 - gęstość pozorna (g/cm3), 2 - nasiąkliwość (%), 3 - ścieralność (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.50 | 12.75 | 18.75 |  | 41 | 2.35 | 22.45 | 13.80 |
| 2 | 2.28 | 14.36 | 9.36 |  | 42 | 1.85 | 12.48 | 16.58 |
| 3 | 2.25 | 16.65 | 7.20 |  | 43 | 2.36 | 11.56 | 15.21 |
| 4 | 2.25 | 8.56 | 5.65 |  | 44 | 2.54 | 5.45 | 9.05 |
| 5 | 2.08 | 16.28 | 11.85 |  | 45 | 1.78 | 19.56 | 11.50 |
| 6 | 2.45 | 15.23 | 10.95 |  | 46 | 2.15 | 13.36 | 12.36 |
| 7 | 2.51 | 13.69 | 11.35 |  | 47 | 2.26 | 12.75 | 14.20 |
| 8 | 2.72 | 11.85 | 9.17 |  | 48 | 2.38 | 14.65 | 13.36 |
| 9 | 2.34 | 13.60 | 12.75 |  | 49 | 2.62 | 15.20 | 17.08 |
| 10 | 2.25 | 3.58 | 3.54 |  | 50 | 2.44 | 15.45 | 15.23 |
| 11 | 2.49 | 6.32 | 7.58 |  | 51 | 2.50 | 14.32 | 14.06 |
| 12 | 2.29 | 14.56 | 16.51 |  | 52 | 2.26 | 21.17 | 20.05 |
| 13 | 2.41 | 19.54 | 11.05 |  | 53 | 2.26 | 14.32 | 14.32 |
| 14 | 2.48 | 18.74 | 10.47 |  | 54 | 1.88 | 12.58 | 12.10 |
| 15 | 2.29 | 8.45 | 11.50 |  | 55 | 2.56 | 15.85 | 10.58 |
| 16 | 2.47 | 10.32 | 12.58 |  | 56 | 2.25 | 15.89 | 8.25 |
| 17 | 2.32 | 14.65 | 13.51 |  | 57 | 2.48 | 20.65 | 12.36 |
| 18 | 2.25 | 7.54 | 7.77 |  | 58 | 2.06 | 22.36 | 10.38 |
| 19 | 2.16 | 20.96 | 6.58 |  | 59 | 2.05 | 21.17 | 14.51 |
| 20 | 2.08 | 9.05 | 12.98 |  | 60 | 2.68 | 8.58 | 12.60 |
| 21 | 2.45 | 10.58 | 10.60 |  | 61 | 2.10 | 14.23 | 11.25 |
| 22 | 2.32 | 9.50 | 10.58 |  | 62 | 2.58 | 4.65 | 8.05 |
| 23 | 2.75 | 8.32 | 8.36 |  | 63 | 2.60 | 8.65 | 9.58 |
| 24 | 2.18 | 12.55 | 6.32 |  | 64 | 2.24 | 10.32 | 10.58 |
| 25 | 2.43 | 9.90 | 11.32 |  | 65 | 2.75 | 5.54 | 14.58 |
| 26 | 2.48 | 7.55 | 11.05 |  | 66 | 2.56 | 11.11 | 16.50 |
| 27 | 2.28 | 12.35 | 7.06 |  | 67 | 2.32 | 14.55 | 18.32 |
| 28 | 2.06 | 14.21 | 9.85 |  | 68 | 2.17 | 18.32 | 16.42 |
| 29 | 2.08 | 13.05 | 13.05 |  | 69 | 2.21 | 9.54 | 15.08 |
| 30 | 2.20 | 16.60 | 14.08 |  | 70 | 2.45 | 10.78 | 10.56 |
| 31 | 2.17 | 10.56 | 10.80 |  | 71 | 2.58 | 12.05 | 11.05 |
| 32 | 2.36 | 12.75 | 1.25 |  | 72 | 1.95 | 12.65 | 12.36 |
| 33 | 2.49 | 12.58 | 17.28 |  | 73 | 2.30 | 10.32 | 15.26 |
| 34 | 2.14 | 10.32 | 16.51 |  | 74 | 2.28 | 6.65 | 12.65 |
| 35 | 2.33 | 11.32 | 12.5 |  | 75 | 2.17 | 7.58 | 14.52 |
| 36 | 2.28 | 13.55 | 9.05 |  | 76 | 2.39 | 8.58 | 10.31 |
| 37 | 2.21 | 17.40 | 10.56 |  | 77 | 1.85 | 20.56 | 14.69 |
| 38 | 2.65 | 10.65 | 5.55 |  | 78 | 2.05 | 12.69 | 11.48 |
| 39 | 2.05 | 7.50 | 12.56 |  | 79 | 2.18 | 17.51 | 12.36 |
| 40 | 2.45 | 6.56 | 12.90 |  | 80 | 2.54 | 8.54 | 10.25 |