TEMAT SZ48: Cechy chemiczne i fizyczne łupków kwarcytowych

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - zawartość Al2O3+TiO2 (% wag.), 3 - porowatość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89.36 | 2.36 | 11.56 |  | 41 | 92.47 | 1.44 | 2.54 |
| 2 | 89.58 | 1.54 | 11.26 |  | 42 | 92.58 | 0.68 | 1.26 |
| 3 | 92.65 | 0.58 | 3.32 |  | 43 | 90.47 | 0.75 | 5.47 |
| 4 | 94.41 | 2.32 | 2.54 |  | 44 | 92.26 | 2.58 | 3.25 |
| 5 | 89.36 | 3.36 | 7.75 |  | 45 | 95.11 | 2.36 | 2.65 |
| 6 | 92.87 | 4.58 | 8.32 |  | 46 | 93.35 | 2.74 | 3.38 |
| 7 | 91.17 | 2.17 | 4.15 |  | 47 | 93.47 | 2.85 | 2.45 |
| 8 | 89.69 | 3.65 | 6.52 |  | 48 | 93.50 | 2.99 | 5.15 |
| 9 | 90.58 | 2.47 | 6.32 |  | 49 | 91.15 | 1.45 | 6.24 |
| 10 | 89.65 | 2.56 | 9.35 |  | 50 | 92.25 | 4.12 | 7.32 |
| 11 | 90.51 | 3.58 | 8.56 |  | 51 | 93.88 | 3.37 | 5.48 |
| 12 | 91.87 | 1.44 | 3.60 |  | 52 | 91.50 | 2.26 | 6.40 |
| 13 | 93.32 | 1.57 | 2.05 |  | 53 | 90.25 | 1.58 | 7.02 |
| 14 | 94.87 | 1.65 | 1.25 |  | 54 | 94.45 | 4.36 | 6.58 |
| 15 | 96.16 | 2.36 | 2.75 |  | 55 | 92.32 | 2.75 | 1.58 |
| 16 | 94.65 | 3.17 | 4.87 |  | 56 | 93.51 | 2.82 | 2.36 |
| 17 | 95.58 | 2.54 | 2.31 |  | 57 | 94.45 | 1.74 | 0.74 |
| 18 | 93.54 | 1.88 | 5.58 |  | 58 | 89.36 | 0.56 | 7.58 |
| 19 | 92.12 | 1.60 | 7.47 |  | 59 | 91.65 | 0.94 | 1.56 |
| 20 | 88.36 | 2.30 | 11.26 |  | 60 | 91.28 | 2.55 | 1.17 |
| 21 | 95.32 | 2.47 | 3.54 |  | 61 | 93.32 | 3.56 | 3.54 |
| 22 | 91.57 | 1.65 | 2.05 |  | 62 | 91.17 | 3.17 | 3.56 |
| 23 | 89.65 | 3.05 | 8.32 |  | 63 | 90.65 | 2.51 | 4.58 |
| 24 | 95.12 | 1.84 | 2.35 |  | 64 | 88.58 | 4.02 | 3.22 |
| 25 | 88.25 | 2.06 | 7.96 |  | 65 | 88.54 | 4.58 | 9.14 |
| 26 | 93.47 | 1.77 | 2.48 |  | 66 | 93.26 | 2.34 | 1.15 |
| 27 | 92.98 | 1.54 | 5.55 |  | 67 | 94.24 | 1.56 | 3.36 |
| 28 | 90.54 | 1.62 | 10.54 |  | 68 | 95.54 | 1.28 | 4.15 |
| 29 | 94.28 | 1.84 | 4.58 |  | 69 | 93.33 | 1.35 | 4.58 |
| 30 | 90.58 | 2.05 | 7.45 |  | 70 | 89.44 | 2.75 | 7.54 |
| 31 | 91.65 | 2.14 | 6.54 |  | 71 | 89.32 | 2.46 | 5.15 |
| 32 | 92.58 | 3.16 | 6.91 |  | 72 | 87.54 | 2.55 | 3.58 |
| 33 | 95.32 | 3.54 | 0.63 |  | 73 | 93.36 | 3.32 | 4.82 |
| 34 | 91.25 | 4.15 | 5.64 |  | 74 | 90.58 | 4.05 | 6.31 |
| 35 | 94.45 | 1.05 | 4.71 |  | 75 | 90.47 | 1.35 | 8.15 |
| 36 | 92.15 | 1.24 | 2.08 |  | 76 | 91.26 | 2.47 | 4.58 |
| 37 | 89.36 | 1.15 | 4.56 |  | 77 | 92.15 | 1.36 | 3.36 |
| 38 | 92.74 | 0.48 | 5.36 |  | 78 | 95.32 | 2.54 | 2.16 |
| 39 | 95.65 | 0.46 | 7.17 |  | 79 | 91.15 | 3.38 | 3.56 |
| 40 | 96.32 | 1.05 | 8.30 |  | 80 | 93.07 | 3.21 | 2.79 |