TEMAT SZ51: Cechy chemiczne i fizyczne diatomitów

CECHY: 1 - zawartość SiO2 (% wag.), 2 - gęstość pozorna (g/cm3), 3 - porowatość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75.26 | 1.25 | 23.74 |  | 41 | 82.56 | 1.01 | 37.58 |
| 2 | 76.14 | 1.04 | 32.56 |  | 42 | 79.62 | 1.21 | 36.24 |
| 3 | 78.51 | 1.00 | 33.79 |  | 43 | 79.40 | 1.32 | 33.52 |
| 4 | 80.46 | 0.96 | 34.60 |  | 44 | 84.10 | 0.84 | 34.11 |
| 5 | 79.21 | 1.02 | 30.85 |  | 45 | 82.56 | 1.14 | 33.28 |
| 6 | 80.54 | 1.12 | 35.25 |  | 46 | 80.06 | 1.12 | 30.21 |
| 7 | 81.22 | 0.97 | 33.28 |  | 47 | 76.32 | 1.25 | 33.69 |
| 8 | 79.16 | 1.26 | 26.75 |  | 48 | 77.65 | 1.32 | 31.50 |
| 9 | 82.51 | 1.05 | 28.16 |  | 49 | 78.45 | 1.28 | 22.65 |
| 10 | 83.14 | 0.86 | 34.15 |  | 50 | 80.51 | 1.18 | 26.58 |
| 11 | 78.25 | 0.91 | 31.60 |  | 51 | 74.62 | 1.06 | 22.55 |
| 12 | 77.16 | 1.24 | 32.87 |  | 52 | 82.05 | 1.05 | 34.72 |
| 13 | 74.29 | 1.45 | 25.11 |  | 53 | 83.17 | 1.01 | 27.52 |
| 14 | 78.55 | 1.36 | 34.28 |  | 54 | 82.64 | 1.10 | 26.71 |
| 15 | 80.64 | 0.95 | 35.74 |  | 55 | 81.35 | 0.92 | 28.92 |
| 16 | 81.21 | 0.85 | 31.92 |  | 56 | 80.54 | 1.20 | 29.50 |
| 17 | 80.56 | 1.06 | 35.45 |  | 57 | 80.70 | 1.02 | 29.46 |
| 18 | 84.92 | 0.96 | 41.32 |  | 58 | 82.16 | 0.97 | 33.60 |
| 19 | 83.58 | 1.02 | 40.26 |  | 59 | 76.31 | 0.98 | 30.54 |
| 20 | 82.60 | 1.01 | 31.75 |  | 60 | 77.95 | 1.07 | 23.48 |
| 21 | 84.10 | 0.97 | 38.45 |  | 61 | 78.25 | 1.02 | 30.69 |
| 22 | 81.23 | 1.05 | 32.68 |  | 62 | 80.24 | 0.95 | 29.58 |
| 23 | 80.26 | 1.25 | 33.87 |  | 63 | 80.65 | 1.10 | 31.78 |
| 24 | 80.54 | 1.00 | 38.59 |  | 64 | 81.36 | 1.10 | 32.68 |
| 25 | 80.47 | 1.25 | 37.42 |  | 65 | 76.38 | 1.20 | 35.15 |
| 26 | 79.24 | 1.12 | 31.55 |  | 66 | 77.21 | 1.24 | 34.85 |
| 27 | 78.16 | 1.14 | 33.28 |  | 67 | 80.54 | 0.98 | 29.65 |
| 28 | 77.21 | 1.32 | 29.31 |  | 68 | 81.65 | 1.15 | 34.25 |
| 29 | 82.16 | 0.98 | 37.50 |  | 69 | 79.32 | 0.95 | 24.78 |
| 30 | 79.64 | 0.96 | 34.52 |  | 70 | 79.48 | 1.05 | 36.92 |
| 31 | 79.50 | 0.94 | 28.32 |  | 71 | 80.75 | 0.94 | 37.11 |
| 32 | 74.12 | 1.24 | 24.17 |  | 72 | 78.96 | 1.21 | 32.96 |
| 33 | 78.36 | 1.12 | 25.55 |  | 73 | 79.08 | 1.24 | 30.54 |
| 34 | 80.67 | 1.05 | 42.60 |  | 74 | 79.60 | 1.15 | 30.69 |
| 35 | 81.25 | 0.96 | 42.58 |  | 75 | 81.23 | 1.04 | 31.33 |
| 36 | 80.42 | 0.93 | 38.96 |  | 76 | 76.58 | 1.07 | 35.69 |
| 37 | 77.62 | 1.04 | 33.60 |  | 77 | 80.09 | 0.97 | 26.74 |
| 38 | 75.19 | 1.14 | 34.17 |  | 78 | 82.12 | 1.03 | 25.85 |
| 39 | 82.66 | 1.02 | 40.22 |  | 79 | 78.96 | 0.86 | 26.47 |
| 40 | 81.48 | 1.15 | 33.54 |  | 80 | 77.51 | 1.04 | 29.52 |