TEMAT SZ55: Cechy chemiczne i fizyczne wapieni

CECHY: 1 - zawartość CaO (% wag.), 2 - gęstość pozorna (g/cm3), 3 - nasiąkliwość (%)

| Lp. | 1 | 2 | 3 |  | Lp. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.32 | 2.10 | 15.28 |  | 41 | 44.04 | 2.06 | 22.51 |
| 2 | 52.17 | 1.79 | 23.58 |  | 42 | 45.18 | 2.36 | 18.60 |
| 3 | 39.06 | 2.05 | 16.80 |  | 43 | 37.24 | 2.18 | 14.32 |
| 4 | 48.50 | 2.05 | 25.60 |  | 44 | 36.58 | 2.05 | 7.58 |
| 5 | 46.28 | 1.75 | 13.58 |  | 45 | 48.60 | 2.32 | 18.35 |
| 6 | 43.95 | 2.14 | 12.48 |  | 46 | 35.75 | 2.68 | 10.32 |
| 7 | 54.05 | 1.95 | 20.32 |  | 47 | 44.17 | 1.96 | 11.52 |
| 8 | 52.17 | 1.90 | 18.54 |  | 48 | 44.06 | 2.05 | 15.78 |
| 9 | 44.32 | 2.36 | 26.32 |  | 49 | 44.58 | 2.25 | 16.26 |
| 10 | 45.25 | 2.12 | 21.48 |  | 50 | 41.50 | 2.48 | 10.32 |
| 11 | 48.32 | 2.15 | 25.48 |  | 51 | 42.98 | 2.50 | 12.75 |
| 12 | 45.17 | 1.96 | 16.58 |  | 52 | 42.75 | 2.28 | 14.36 |
| 13 | 42.05 | 2.17 | 8.65 |  | 53 | 38.17 | 2.25 | 16.65 |
| 14 | 48.50 | 2.17 | 16.20 |  | 54 | 33.95 | 2.25 | 8.56 |
| 15 | 40.24 | 2.39 | 15.69 |  | 55 | 51.23 | 2.08 | 16.28 |
| 16 | 39.65 | 2.38 | 14.50 |  | 56 | 44.60 | 2.45 | 15.23 |
| 17 | 40.55 | 2.62 | 17.24 |  | 57 | 47.13 | 2.51 | 13.69 |
| 18 | 43.11 | 2.38 | 18.69 |  | 58 | 38.17 | 2.72 | 11.85 |
| 19 | 47.85 | 2.14 | 22.15 |  | 59 | 47.17 | 2.34 | 13.60 |
| 20 | 52.24 | 1.92 | 24.15 |  | 60 | 34.98 | 2.25 | 3.58 |
| 21 | 38.77 | 2.17 | 16.50 |  | 61 | 33.27 | 2.49 | 6.32 |
| 22 | 35.15 | 2.17 | 14.32 |  | 62 | 42.15 | 2.29 | 14.56 |
| 23 | 42.85 | 2.36 | 24.17 |  | 63 | 48.87 | 2.41 | 19.54 |
| 24 | 40.56 | 2.08 | 18.21 |  | 64 | 38.49 | 2.48 | 18.74 |
| 25 | 50.05 | 2.28 | 19.56 |  | 65 | 37.28 | 2.29 | 8.45 |
| 26 | 51.69 | 2.17 | 23.58 |  | 66 | 42.15 | 2.47 | 10.32 |
| 27 | 44.75 | 2.15 | 17.24 |  | 67 | 43.98 | 2.32 | 14.65 |
| 28 | 41.05 | 2.64 | 17.00 |  | 68 | 34.15 | 2.25 | 7.54 |
| 29 | 42.93 | 1.97 | 18.59 |  | 69 | 40.46 | 2.16 | 20.96 |
| 30 | 38.74 | 2.08 | 21.50 |  | 70 | 41.32 | 2.08 | 9.05 |
| 31 | 42.88 | 1.87 | 15.21 |  | 71 | 37.56 | 2.45 | 10.58 |
| 32 | 50.48 | 1.99 | 17.58 |  | 72 | 38.38 | 2.32 | 9.50 |
| 33 | 51.17 | 1.95 | 20.32 |  | 73 | 41.17 | 2.75 | 8.32 |
| 34 | 47.66 | 2.05 | 18.32 |  | 74 | 36.24 | 2.18 | 12.55 |
| 35 | 45.15 | 2.14 | 16.21 |  | 75 | 41.08 | 2.43 | 9.90 |
| 36 | 47.26 | 2.25 | 12.55 |  | 76 | 44.94 | 2.48 | 7.55 |
| 37 | 39.74 | 1.95 | 10.56 |  | 77 | 40.65 | 2.28 | 12.35 |
| 38 | 52.44 | 1.80 | 16.26 |  | 78 | 40.68 | 2.06 | 14.21 |
| 39 | 43.58 | 2.28 | 20.85 |  | 79 | 48.22 | 2.08 | 13.05 |
| 40 | 48.32 | 1.98 | 14.38 |  | 80 | 42.68 | 2.20 | 16.60 |